Министерство Российской Федерации

по связи и информатизации

Сибирский государственный университет

телекоммуникаций и информатики

Н.Е. Фадеева

Материалы электронных средств

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

К ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ

Новосибирск, 2018 г.

Контрольные задания и методические указания по их выполнению по курсу «Материалы электронных средств».

Составитель: к.т.н. Фадеева Н.Е.

Методические указания содержат исходные данные задач контрольного задания и справочный материал, необходимый для их решения.

Для студентов заочной и дистанционной форм обучения технических специальностей

Кафедра Технической Электроники

Таблиц – 14, формул – 50.

Рецензент: доц., А.П.Шерстяков

Утверждено редакционно-издательским советом СибГУТИ в качестве методического пособия.

© Сибирский государственный университет телекоммуникаций информатики,

2018 г.

Содержание.

Введение	5

1. Основные вопросы курса.	5

Литература.	7

2. Указания к выбору вариантов задач контрольного задания.	8

3. Задачи контрольного задания	8

4. Справочный материал по курсу.	13

# Введение.

Дисциплина «Материалы электронных средств» должна обеспечить естественнонаучную подготовку студентов, необходимую для усвоения курсов «Физические основы электроники», «Электроника», «Оптические и квантовые приборы и устройства», «Оптические управляющие среды и пассивные компоненты ВОЛС».

Целью курса «Материалы электронных средств» является изучение физико-химических и электрических свойств основных групп материалов, применяемых при изготовлении радиоэлектронной аппаратуры (РЭА).

В результате изучения дисциплины студент должен знать:

- номенклатуру, способы получения и области применения полупроводниковых, диэлектрических, проводниковых и магнитных материалов;

- физико-химические и электрические свойства изучаемых материалов и способы управления ими;

- варианты подбора материалов для изготовления компонентов РЭА.

По данному курсу предусмотрено выполнение контрольной работы.

# 1. Основные вопросы курса.

1.1	Общие вопросы.

1.	Основные требования, предъявляемые к электрорадиоматериалам.

2.	Классификация радиоматериалов по физико-химическим свойствам.

3.	Экологические аспекты технологии формирования материалов (диэлектриков, полупроводников, проводников, магнитных материалов).

1.2	Проводниковые материалы.

1.	Физико-химические свойства проводниковых материалов.

2.	Электрофизические параметры и характеристики проводниковых материалов.

3.	Материалы с высокой удельной проводимостью. Сверхпроводники. Криопроводники. Параметры.  Области применения в электронике.

4.	Металлы с большим удельным сопротивлением. Параметры. Области применения.

5.	Неметаллические проводники. Параметры. Области применения. неметаллических проводников.

1.3	Полупроводниковые материалы.

1.	Физико-химические свойства полупроводниковых материалов.

2.	Области применения полупроводниковых материалов в электронике.

3.	Собственные полупроводники.

4.	Примесные  полупроводники.

5.	Электропроводность в полупроводниках.

6.	Токи в полупроводниках.

7.	Влияние температуры на электропроводность полупроводников.

8.	Влияние света на электропроводность полупроводников.

9.	Влияние деформации на электропроводность полупроводников.

10.	Влияние сильных электрических полей  на электропроводность полупроводников.

1.4	Диэлектрические материалы.

1.	Назначение диэлектрических материалов. Основные характеристики.

2.	Виды поляризации диэлектриков.

3.	Электропроводность диэлектриков.

4.	Диэлектрические потери электроизоляционных материалов. Виды диэлектрических потерь.

5.	Пробой диэлектриков. Виды пробоя.

6.	Пассивные диэлектрики. Классификация. Область применения в электронике.

7.	Активные диэлектрики. Классификация. Область применения в электронике.

8.	Органические материалы. Физико-химические свойства органических материалов.

9.	Области применения органических материалов в электронике.

1.5	Магнитные материалы.

1.	Классификация веществ по магнитным свойствам.

2.	Магнитные характеристики материалов. Модели намагничивания материалов.

3.	Металлические магнитномягкие материалы. Характеристики. Области применения в электронике.

4.	Металлические магнитотвердые материалы. Характеристики. Области применения в электронике.

5.	Ферриты. Характеристики. Области применения в электронике.

6.	Магнитодиэлектрики. Характеристики. Области применения в электронике.

# Литература

Основная.

- Материаловедение [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.М. Жарский [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2015. — 558 c. — 978-985-06-2517-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48008.html

- Нанотехнологии и специальные материалы [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Ю.П. Солнцев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : ХИМИЗДАТ, 2017. — 336 c. — 978-5-93808-296-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67351.html

- Серебряков А.С. Электротехническое материаловедение. Электроизоляционные материалы [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов ж.-д. транспорта / А.С. Серебряков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, Маршрут, 2005. — 279 c. — 5-89035-210-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16281.html

- Буслаева Е.М. Материаловедение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.М. Буслаева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012. — 148 c. — 978-5-904000-58-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/735.html

- Легостаев Н.С. Материалы электронной техники [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.С. Легостаев. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2014. — 239 c. — 978-5-86889-679-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72057.html

- Фадеева Н.Е. Материалы электронных средств. Электронный конспект лекций

Интернет ресурсы

- http://www.predloji.ru/catalogfiles/126/86585

- http://lib.sibsutis.ru/libs.php

- https://e.lanbook.com/ (необходимо получить код для регистрации в библиотеке СибГУТИ)

- . http://www.iprbookshop.ru/ (вход по паролю)

# http://www.twirpx.com/file/51518/

В контрольную работу входят вопросы  и задачи различной сложности, однако для их решения не требуется знаний, выходящих за рамки типовой программы и учебников по курсу «Материалы электронных средств»

Прежде, чем приступать к решению задач, следует изучить материал соответствующего раздела учебника или конспекта лекций.

При решении задачи необходимо, прежде всего, установить, какие физические закономерности лежат в основе. Затем с помощью формул, выражающих эти закономерности, следует найти решение задачи, или ее части в общем виде (т.е. в буквенных обозначениях), причем искомая величина должна быть выражена через заданные величины. После этого можно перейти к подстановке числовых данных, выраженных обязательно в одной и той же системе единиц. Как правило, следует пользоваться единицами системы СИ. Числовой ответ обязательно должен иметь наименование единицы измерения (размерность).

При получении числового ответа следует обращать внимание на точность окончательного результата, которая не должна превышать точности исходных величин. Большую часть задач достаточно решать с точностью до двух-трех знаков после запятой.

Необходимые для решения задач справочные данные чаще всего указаны в условиях. В отдельных случаях необходимые для решения данные можно взять из приложений, где приведены основные свойства материалов.

При решении задач и в ответах на вопросы рекомендуется чаще изображать графически температурные и частотные зависимости параметров, эквивалентные схемы, энергетические диаграммы, кристаллическую структуру материалов и т.п.

В контрольной работе каждому студенту предлагается выполнить 10 заданий, включающих задачи и вопросы, из 4 разделов курса. Работа будет зачтена, если положительно будут оценены минимум 7 заданий, причем из каждого раздела должно быть выполнено хотя бы одно задание.

Варианты заданий КР приведены в Приложении 5. Номер варианта заданий рассчитывается исходя из пароля и фамилии студента по следующей формуле:

вариант=  пароль+весовой коэффициент первой буквы фамилии+весовой коэффициент второй буквы фамилии.

Например, вариант студента с фамилией Яковлев и паролем  25:

25+28+10=63

Или вариант студента с фамилией Климин и паролем 17:

17+10+11=38

Или вариант студента с фамилией Абрамов и паролем 01:

1+1+2=3

Таблица соответствия весовых коэффициентов буквам алфавита

| Буква фамилии | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Весовой коэффициент | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Буква фамилии | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |
| Весовой коэффициент | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

Все решения задач сопровождаются подробными пояснениями. В конце обязательно приводится ответ.

# 3. Задачи контрольного задания

3.1 Проводниковые материалы

Задача № 3.1.1

Пленочный резистор состоит из трех участков, имеющих различные сопротивления квадрата пленки R1=10 Ом; R2=20 Ом; R3=30 Ом. Определить сопротивление резистора.

Рисунок 1

Задача № 3.1.2

Вычислить падение напряжения на полностью включенном реостате, изготовленном из константановой проволоки длиной 10 м, при плотности тока 5 А/мм2. Удельное сопротивление константана принять равным 0,5 мкОм·м.

Задача № 3.1.3

Сопротивление вольфрамовой нити электрической лампочки при 20°С составляет 35 Ом. Определить температуру нити лампочки, если известно, что при ее включении в сеть напряжением 220  в установившемся режиме по нити проходит ток 0.6 А. температурный коэффициент удельного сопротивления вольфрама при 20°С можно принять равным 0,005 К-1

Задача № 3.1.4

Определить дину нихромовой проволоки диаметром 0,5 мм, используемой для изготовления нагревательного устройства с сопротивлением 20 Ом при температуре 1000 °С, полагая, что при 20°С параметры нихрома: удельное сопротивление 1 мкОм∙м, температурный коэффициент удельного сопротивления 0,00015 К-1, температурный коэффициент линейного расширения 0,000015 К-1.

Задача № 3.1.5

Медный и алюминиевый провода равной дины имеют одинаковые сопротивления. Определить отношение диаметров этих проводов. Вычислить, во сколько раз масса алюминиевого провода меньше массы медного провода.

Задача № 3.1.6

Определить температуру, до которой нагреется алюминиевый провод сечением 15 мм2, длиной 1000 м, если по нему течет ток 40А и падает напряжение 225 В.

Задача № 3.1.7

Определить падение напряжения в медной линии электропередач длиной 50 км при 50°С , сечением 10 мм2и по нему течет ток 60 А

.

Задача № 3.1.8

Определить длину проволоки из нихрома марки Х20Н80 для намотки проволочного резистора с номиналом 1 кОм , и допустимой мощностью рассеяния 10Вт. Принять параметры материала при 20°С : плотность тока 0,8 А/мм2, удельное сопротивление 1,05 мкОм∙м

3.2 Полупроводниковые материалы

Задача № 3.2.1

Вычиcлить собственную концентрацию носителей заряда в кремнии при

Т=300 К, если ширина его запрещенной зоны ΔW=1,12 эВ, а эффективные

массы плотности соcтояний mc=1,05m0, mv=0,56m0.

Задача №3.2.2

В собственном германии ширина запрещенной зоны при температуре 300 К равна 0,665 эВ. На сколько надо повысить температуру, чтобы число электронов в зоне проводимости увеличилось в два раза? Температурным изменением эффективной плотности состояний для электронов и дырок при расчете пренебречь.

Задача 3.2.3

Почему для изготовления большинства полупроводниковых приборов требуются монокристаллические материалы и не могут быть использованы поликристаллические образцы?

Задача № 3.2.4

Определить (качественно), как будет изменяться время жизни дырок в кремнии n-типа при повышении температуры от комнатной до температуры, при которой наступает собственная электропроводность.

Задача № 3.2.5

Чем можно объяснить, что многие полупроводниковые соединения группы АIIВVI проявляют электропроводность лишь одного типа, независимо от характера легирования?

Задача № 3.2.6

При легировании полупроводника донорными примесями время жизни неосновных носителей заряда уменьшилось в пять раз, а их подвижность снизилась на 30%. Определить, на сколько изменилась диффузионная длина дырок при легировании полупроводника по сравнению с нелегированным материалом.

Задача № 3.2.7

С какой целью производят выращивание эпитаксиальных слоев кремния на монокристаллических подложках при изготовлении интегральных схем?

Задача № 3.2.8

Определить, как изменится концентрация электронов в арсениде галлия, легированном цинком до концентрации NZn=1022м-3, при повышении температуры от 300 К до 500 К. Полагать, что при 300 К все атомы цинка полностью ионизированы.

Задача № 3.2.9

Каким типом электропроводности обладают полупроводники типа АIIIВV, легированные атомами элементов IV группы Периодической таблицы элементов?

Задача № 3.2.10

По истечении времени t1=10-4 c после прекращения генерации электронно-дырочных пар, равномерной по объему полупроводника, избыточная концентрация носителей заряда оказалась в 10 раз больше, чем в момент t2=10-3 с. Определить время жизни неравновесных носителей заряда, считая его постоянным, не зависимым от интенсивности возбуждения.

Задача № 3.2.11

Рассчитайте массу легирующей добавки мышьяка, которую необходимо ввести в пластину кремния объемом 100 мм3, чтобы при равномерном распределении примеси удельное сопротивление кристалла была равно 0,01 Ом·м. Подвижность электронов принять равной 0,12 м2/(В·с).

Задача № 3.2.12

Объясните, почему при одинаковом содержании легирующих примесей поликристаллический кремний обладает гораздо более высоким удельным сопротивлением, чем монокристаллический материал.

3. 3 Диэлектрические материалы

Задача № 3.3.1

В чем различие между ионной и ионно-релаксационной поляризацией? Что характеризует время релаксации и от каких факторов оно зависит?

Задача № 3.3.2

Капельки воды находятся во взвешенном состоянии в трансформаторном масле. Что с ними произойдет, если масло поместить в постоянное электрическое поле?

Задача № 3.3.3

При напряжении 2 кВ плоский конденсатор, изготовленный из высокочастотного диэлектрика, имеет заряд 3,5×10-8 Кл. При этом же напряжении и при повышении температуры на 100 К заряд возрастает на 1%. Определить диэлектрическую проницаемость материала и температурный коэффициент диэлектрической проницаемости, если толщина диэлектрика между пластинами конденсатора h=2 мм, а площадь каждой пластины S= 5 см2. Какой вывод можно сделать о наиболее вероятном механизме поляризации данного диэлектрика?

Задача № 3.3.4

Что делают с обкладками высоковольтного конденсатора после выключения приложенного к нему напряжения во избежание опасности для человека? Объясните, какие процессы в диэлектрике создают эту опасность?

Задача № 3.3.5

В каких единицах выражают удельное объемное и удельное поверхностное сопротивления диэлектриков? Дайте определения этих физических величин. Почему их экспериментальное определение рекомендуют проводить при постоянном, и не при переменном напряжении, а также через 1мин после подачи напряжения на диэлектрик?

Задача № 3.3.6

При каких условиях для электроизоляционных материалов соблюдается закон Ома?

Задача № 3.3.7

Для определения природы носителей заряда в ионном диэлектрике был использован метод Тубандта. При этом были изготовлены три таблетки исследуемого диэлектрика, на две из которых с одной стороны были нанесены электроды. Каждая таблетка была тщательно взвешена, затем все таблетки были сложены, и через них в течение длительного времени пропускали постоянный ток. При полярности приложенного напряжения, указанной на рис.2, масса второй таблетки осталась неизменной, масса первой таблетки увеличилась, а масса третьей уменьшилась. Определить вид электропроводности данного диэлектрика и знак носителей заряда.

Рисунок 2

Задача № 3.3.8

В каком случае массы всех трех таблеток в опыте Тубандта (см.предыдущую задачу) останутся неизменными?

Задача № 3.3.9

Почему диэлектрические свойства газа не характеризуют значением удельного электрического сопротивления?

Задача № 3.3.10

Чему равна активная мощность рассеяния в кабеле с сопротивлением изоляции 20 Мом при постоянном напряжении 20 В?

Задача № 3.3.11

Как влияет температура на положение частотного максимума тангенса угла релаксационных потерь?

Задача № 3.3.12

Почему электрическая прочность твердых диэлектриков больше, чем жидких, а жидких - больше, чем газообразных?

Задача № 3.3.13

Электрическая проницаемость непропитанной конденсаторной бумаги и конденсаторного масла соответственно равна 35 и 20 кВ/мм. После пропитки бумаги конденсаторным маслом ее электрическая прочность возросла до 50 кВ/мм. Почему электрическая прочность пропитанной бумаги больше, чем электрические прочности непропитанной бумаги и пропитывающего диэлектрика?

Задача № 3.3.14

Одинаково ли будет изменяться пробивное напряжение воздуха, если производить его нагревание: а) при постоянном давлении; б) при постоянном объеме.

Задача № 3.3.15

Чем отличается пробой газа в однородном и неоднородном электрических полях? Каким образом в газе можно создать однородное поле? Почему при увеличении расстояния между электродами пробивное напряжение газа в однородном поле возрастает?

Задача № 3.3.16

Почему более толстые слои диэлектриков, как правило, имеют меньшую электрическую прочность?

Задача № 3.3.17

Для трех диэлектрических материалов при испытаниях в однородном электрическом поле получены приведенные на рисунке 3  зависимости пробивного напряжения от толщины. Построить (качественно) в одной системе координат зависимости электрической прочности этих материалов от толщины.

Рисунок 3

Задача № 3.3.18

Известно, что при тепловом пробое диэлектрик толщиной 4 мм пробивается при напряжении 15 кВ на частоте 100 Гц. При каком напряжении промышленной частоты пробьется такой же диэлектрик толщиной 2 мм?

Задача № 3.3.19

Для керамического опорного изолятора расчетным путем получены значения пробивного напряжения в функции от температуры окружающей среды отдельно для теплового пробоя (кривая 1 на рисунке 4) и для электрического пробоя (прямая 2). Чему равно пробивное напряжение этого изолятора и какой вид пробоя будет наблюдаться при температуре: а) T1; б) T2?

Рисунок 4

Задача № 3.3.20

Как и почему изменится пробивное напряжение воздуха при нормальном атмосферном давлении, если температуру повысить от 20 до 100°С?

Задача № 3.3.21

Что является количественной мерой диэлектрической анизотропии нематических жидких кристаллов? В каких веществах она положительна, а в каких отрицательна?

Задача № 3.3.22

Изобразите и поясните зависимость светопропускания жидкокристаллической электрооптической ячейки, обладающей «твист»- эффектом, от напряжения для случая, когда она заключена между двумя скрещенными поляроидами.

Задача № 3.3.23

В каких материалах и в каких условиях проявляются нелинейные оптические эффекты? Приведите примеры практического использования нелинейности оптических свойств кристаллических диэлектриков.

Задача № 3.3.24

Почему ситаллы и силикатные стекла одинакового химического состава обладают разными электрическими, механическими и теплофизическими свойствами?

Задача № 3.3.25

Почему для изоляции обмоточных проводов трансформаторов и электродвигателей используют термореактивные, а не термопластичные лаки?

Задача № 3.3.26

Что понимают под линейными и нелинейными, полярными и неполярными диэлектриками? Какие из перечисленных видов диэлектриков могут быть использованы на высоких частотах?

Задача № 3.3.27

На каких принципах основано создание  термостабильной конденсаторной керамики?

Задача № 3.3.28

Керамический конденсатор емкостью 1,5 нФ при комнатной температуре имеет температурный коэффициент емкости ɑс= -750·10-6К-1. Изобразите (качественно) температурные зависимости емкости и ɑс  этого конденсатора. Чему будет равна его емкость при температуре  T= -40°С?

3.4 Магнитные материалы

Задача № 3.4.1

Почему диамагнетики намагничиваются противоположно направлению вектора напряженности внешнего магнитного поля? Как влияет температура на диамагнитную восприимчивость?

3.4.2.

К какому классу веществ по магнитным свойствам относятся полупроводники кремний и германий, химические соединения АIIIВV?

# Задача № 3.4.3

Назовите основные механизмы намагничивания ферромагнетика, приводящие к нелинейной зависимости магнитной индукции от напряженности магнитного поля.

Задача № 3.4.4

Могут ли обладать ферримагнитными свойствами сплавы, состоящие из неферромагнитных элементов?

Задача № 3.4.5

Чем отличается спиновое обменное взаимодействие в ферро- и антиферромагнетиках?

Задача № 3.4.6

Укажите, следствием какого универсального закона являются диамагнитные свойства вещества. Почему парамагнетизм, в отличие от диамагнетизма, не универсален? Как зависит диамагнитная восприимчивость химического элемента от его места в Периодической системе элементов?

Задача № 3.4.7

Какими причинами обусловлен различный характер температурных зависимостей магнитной проницаемости магнитомягкого материала, измеряемой в слабом и сильном магнитных полях?

Задача № 3.4.8

Найти индуктивность соленоида, имеющего 200 витков, намотанных на диэлектрическое основание, длиной l=50 мм. Площадь поперечного сечения основания S= 50 мм2. Как изменится индуктивность катушки, если в нее введен цилиндрический ферритовый сердечник, имеющий магнитную проницаемость μ=400, определенную с учетом размагничивающего действия воздушного зазора?

Задача № 3.4.9

Определить магнитную индукцию ферримагнитного сердечника, помещенного внутрь соленоида длиной l=20 см с числом витков n=800, если по обмотке проходит ток 0,2 А, а эффективная магнитная проницаемость сердечника μ=200.

Задача № 3.4.10

Определить, сколько витков необходимо намотать на магнитный сердечник длиной 100 мм и диаметром 8 мм, чтобы получить индуктивность катушки L=10 мГн. Магнитную проницаемость сердечника считать равной 500.

# 4. Справочный материал по курсу.

4.1.Общие электрические и физические свойства проводниковых материалов

Закон Ома в дифференциальной форме

,                   (1)

где – плотность тока в материале, т.е. электрический заряд, движущийся в электрическом поле Ев за единицу времени через единицу площади.

– удельная проводимость и удельное сопротивление материала соответственно.

Закон Ома в интегральной форме:

,                              (2)

где I – ток в материале.

U –  напряжение, приложенное к материалу или его участку.

R – полное сопротивление материала.

,                                 (3)

где 	– геометрический параметр тела, называемый приведенной длиной.

Для тела с постоянным по всей длине поперечным сечением S и длиной h (например, жила провода или кабеля):

(4)

Зависимость удельного сопротивления проводника от температуры:

r(Т)=r0(1+ar(Т-Т0)),		   (5)

где ar - температурный коэффициент сопротивления;

r0 – удельное сопротивление проводника при температуре Т0.

Мощность Р, рассеиваемая материалом, находящимся  под напряжением U при прохождении через него тока величиной I.

(6)

4.2  Общие электрические и физические свойства полупроводниковых материалов

Собственные полупроводники – полупроводники, не содержащие донорных и акцепторных примесей.

В собственном полупроводнике концентрация свободных электронов и дырок одинаковы:

;       (7)

где NC  и NV – эффективные плотности состояний  электронов и дырок в зонах проводимости и валентной зоне соответственно:

;                                      (8)

;                                       (9)

эффективная масса электронов в зоне проводимости полупроводника.

эффективная масса дырок в валентной зоне полупроводника.

постоянная Планка.

постоянная Больцмана.

DEg– ширина запрещенной зоны полупроводника.

Произведение концентраций электронов и дырок – величина постоянная для данного полупроводника при каждой конкретной температуре, это есть выражение закона действующих масс:

,                     (10)

где ni – концентрация собственных носителей в полупроводнике;

Условие электронейтральности для единичного объема:

р+NД=n+NА ,                                                             (11)

где слева – положительный заряд дырок и ионизированных доноров NД, а справа – отрицательный заряд электронов  и ионизированных акцепторов NА.

Для электронных полупроводников, не содержащих акцепторов:

n=NД+р                                                                      (12)

Для дырочных полупроводников, не содержащих доноров:

р=NА+n.                                                                     (13)

Плотность электронной и дырочной составляющей тока в полупроводниковом материале, во внешнем электрическом поле Е:

;                                                   (14)

;                                                     (15)

где gn и gp – удельные электронная и дырочная проводимости полупроводника.

;                                                              (16)

;                                                               (17)

где mn и mp – подвижность электронов и дырок соответственно.

;                                                                    (18)

;                                                                  (19)

где Vn и Vp – средние скорости носителей в полупроводнике.

Соотношение Эйнштейна:

;                                                           (20)

;                                                           (21)

где Dn и Dp – коэффициенты диффузии электронов и дырок соответственно.

;                                                                  (22)

;                                                                  (23)

где Ln и Lp – диффузионная длина носителей; tn  и tp – время жизни носителей.

Суммарная плотность тока в полупроводнике:

;               (24)

- удельная проводимость полупроводника.

;                                                    (25)

Для собственного полупроводника, где ni = pi:

;      (26)

Для электронного полупроводника где n>>p:

gn=enmn.                                                        (27)

Для дырочного полупроводника где р>>n

gp=epmp.                                                        (28)

Основные параметры полупроводников.

| Параметр | Ge | Si | GaAs | InSb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Атомный вес | 72,6 | 28,1 |  |  |
| Диэлектрическая проницаемость (отн. Ед.), e | 16 | 12 | 11 | 16 |
| Эффективная масса электронов (отн. ед.), mn | 0,22 | 0,33 | 0,07 | 0,013 |
| Эффективная масса дырок (отн. ед.), mp | 0,39 | 0,55 | 0,5 | 0,6 |
| Ширина запрещенной зоны, эВ, DWO | 0,67 | 1,11 | 1,40 | 0,18 |
| Эффективная плотность состояний Nс, см-3 | 1,0Ч1019 | 2,8Ч1019 |  |  |
| Эффективная плотность состояний NV, см-3 | 0,61Ч1019 | 1,0Ч1019 |  |  |
| Подвижность электронов, mn, см2/сек. | 3800 | 1400 | 11000 | до 65000 |
| Подвижность дырок mр, см2/сек. | 1800 | 500 | 450 | 700 |
| Собственная концентрация ni, см-3, Т=3000 К. | 2,5Ч1013 | ~2Ч1010 | ~1,5Ч106 |  |
| Коэффициент диффузии электронов Dn, см2/сек. | 100 | 36 | 290 | до 1750 |
| Коэффициент диффузии дырок Dp, см2/сек. | 45 | 13 | ~12 | 17 |

4.3 Общие электрические и физические свойства диэлектрических материалов

К основным характеристикам диэлектриков относят.

Поляризованность диэлектрика:

,                                (29)

где - вектор индуцированного электрического момента.

V – объем поляризованного диэлектрика.

Дипольный момент поляризованного диэлектрика:

,                                          (30)

где q – суммарный положительный (или отрицательный) заряд диэлектрика.

- плечо диполя, то есть расстояние между положительным и отрицательным зарядами.

В диэлектрике, помещенном в переменное синусоидальное электрическое поле  с напряженностью E  и угловой частотой w, возникают токи двух видов: ток смещения и ток проводимости.

Плотность тока смещения:

,                              (31)

где e0 – диэлектрическая проницаемость вакуума.

e – диэлектрическая проницаемость материала.

Плотность тока проводимости:

;                                    (32)

где – активная проводимость диэлектрика на угловой частоте w.

Плотность общего тока j равна векторной сумме плотностей токов смещения и проводимости. Угол d между векторами плотностей переменного тока диэлектрика и тока смещения на комплексной плоскости называют углом диэлектрических потерь d. Тангенс этого угла:

;                         (33)

Добротность диэлектрика:

;                                           (34)

Электрическая прочность диэлектрика:

,                                       (35)

где Uпр – напряжение пробоя диэлектрика.

h – толщина материала.

Удельная емкость диэлектрика:

,                                           (36)

где l - приведенная длина участка изоляции (см. (4)).

Зависимость удельного сопротивления  диэлектрика от температуры:

;                                          (37)

где 0 –сопротивление диэлектрика при температуре окружающей среды Т0=0°С .

a - температурный коэффициент сопротивления.

Мощность, выделяемая диэлектриком емкостью С, при подаче на него напряжения U с угловой частотой w:

;                              (38)

Тепловая мощность, отводимая от образца диэлектрика нагретого до температуры Т:

;                                       (39)

где s – коэффициент теплоотдачи материала.

S – площадь поверхности диэлектрика.

Т0 – температура окружающей среды.

В условиях теплового равновесия: .

Поэтому

;                               (40)

При этом температурная зависимость тангенса угла диэлектрических потерь определяется формулой:,	 (41)

тогда

.                      (42)

4.4 Общие электрические и физические свойства магнитных материалов

Намагниченностью материала J называется суммарный магнитный момент электронов в единице объема.

Намагниченность материала равна 0 в случае, когда он не был намагничен, и  внешнее магнитное поле отсутствует. Под воздействием магнитного поля со средней напряженностью Н внутри тела намагниченность равна:

J=c'H,                                  (43)

где c - магнитная восприимчивость.

Магнитная индукция вещества  В связана с намагниченностью:

В=В0+J=B0+c'H,                         (44)

где В0 – магнитная индукция вещества в отсутствии внешнего магнитного      поля.

Относительная магнитная проницаемость

m=1+/m0,                                                     (45)

где m0=4p'10-7  Гн/м -  магнитная постоянная вакуума.

Классификация материалов по магнитным свойствам:

| Материалы | Магнитная восприимчивость c |
| --- | --- |
| Диамагнетики | <0 |
| Парамагнетики | »0 |
| Ферромагнетики | >>0 |

Остаточной индукцией Br называют индукцию, которая остается в предварительно намагниченном образце после снятия внешнего магнитного поля.

Коэрцитивная сила Hc – напряженность размагничивающего поля, которое должно быть приложено к предварительно намагниченному образцу для того, чтобы магнитная индукция в нем стала равной нулю.

Энергетические потери на гистерезис за один цикл перемагничивания, отнесенные к единице объема вещества (удельные потери):

;                                                          (46)

Зависимость магнитной индукции материала от напряженности внешнего магнитного поля имеет форму петли гистерезиса.

Классификация материалов по форме петли гистерезиса:

| Материал | Форма петли гистерезиса | Применение |
| --- | --- | --- |
| Магнитомягкие | Узкая, округлая, небольшая площадь, Нс®0 | Сердечники трансформаторов и электрические машины. |
| Материалы с прямоугольной петлей гистерезиса (ППГ) | Узкая, округлая, небольшая площадь, Нс®0 | Элементы памяти. |
| Магнитотвердые | Широкая, Нс>>0 | Для изготовления постоянных магнитов. |

Дополнительные параметры магнитных материалов вводят в частных областях по признакам применения.

Например, для магнитных материалов с прямоугольной петлей гистерезиса, основой элементов памяти, важным параметром является коэффициент переключения:

Sф=t(Нm-H0),                                               (47)

где  Нm- напряженность магнитного поля, соответствующая максимальной     магнитной индукции Вm:

Нm»4/3Hc                                                    (48)

t  - время переключения элемента памяти, т.е. время необходимое для   перехода из одного магнитного состояния в другое, например, от -Вr до  +Вr;

Н0 – напряженность поля старта, т.е. минимальная напряженность поля, необходимое для такого перехода.

Для магнитодиэлектрика, состоящего из связующего диэлектрика и магнитного наполнителя магнитная проницаемость m:

m=mаa,                                                                (49)

где mа- магнитная проницаемость наполнителя.

Диэлектрическая проницаемость магнитодиэлектрика:

e=emaeД1-a    ,                                                          (50)

где    em,  eД – диэлектрическая проницаемость наполнителя и диэлектрика соответственно;

a - объемное содержание магнитного материала.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение1. Физические параметры чистых металлов (при 20°С)

| Металл | Плотность , Мг/м3 | Температура плавления,°С | Температурный коэффициент линейного расширения, αl∙106,К-1 | Удельное сопротивление, мкОм∙м | Температурный коэффициент удельного сопротивления, αρ∙106,К-1 | Работа выхода, эВ | Абсолютная удельная термо –эдс,мкВ∙К-1 | Период решетки,нм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алюминий | 2,7 | 660 | 21,0 | 0,027 | 4,1 | 4,25 | -1,3 | а=0,404 |
| Вольфрам | 19,3 | 3400 | 4,4 | 0,055 | 5,0 | 4,54 | +2,0 | 0,316 |
| Железо | 7,87 | 1540 | 10,7 | 0,097 | 6,3 | 4,31 | +16,6 | 0,286 |
| Золото | 19,3 | 1063 | 14,0 | 0,023 | 3,9 | 4,30 | +1,5 | 0,407 |
| Кобальт | 8,85 | 1500 | 13,5 | 0,064 | 6,0 | 4,41 | -20,1 | а=0.251 с=0,407 |
| Медь | 8,92 | 1083 | 16,6 | 0,017 | 4.3 | 4,40 | +1,8 | а=0.361 |
| Молибден | 10,2 | 2620 | 5.3 | 0,050 | 4,3 | 4,30 | +6,3 | 0,314 |
| Натрий | 0,97 | 98 | 72,0 | 0,042 | 5,5 | 2,35 | -8,7 | 0,428 |
| Никель | 8,96 | 1453 | 13,2 | 0,068 | 6,7 | 4,50 | -19.3 | 0,352 |
| Олово | 7,29 | 232 | 23,0 | 0,113 | 4,5 | 4,38 | -1,1 | а=0.583 с=0,318 |
| Платина | 21,45 | 1770 | 9,5 | 0,098 | 3,9 | 5,32 | -5,1 | а=0,392 |
| Свинец | 11,34 | 327 | 38,3 | 0,190 | 4,2 | 4,00 | -1,2 | 0,494 |
| Серебро | 10,49 | 961 | 18,6 | 0,015 | 4,1 | 4,30 | +1,5 | 0,408 |
| Тантал | 16,6 | 3000 | 6,6 | 0,124 | 3,8 | 4,12 | -2,5 | 0,330 |
| Хром | 7,19 | 1900 | 6,2 | 0,130 | 2,4 | 4,58 | +18,0 | 0,288 |
| Цинк | 7.14 | 419 | 30,0 | 0,059 | 4,1 | 4,25 | +1,5 | а=0.266 с=0,494 |

Приложение 2. Параметры полупроводников (Т=300К)

| Полупроводник | Период решетки, нм | Плотность , Мг/м3 | Температура плавления,°С | Температурный коэффициент линейного расширения, αl∙106,К-1 | Ширина запрещенной зоны ΔЕg, эВ |  | Подвижность электронов.м2/В∙с | Подвижность дырок.м2/В∙с | НЧ диэлектрическая проницаемость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ge | 0,565 | 5,43 | 937 | 5,8 | 0,67 | 3,9 | 0,39 | 0,18 | 16,0 |
| Si | 0,542 | 2,33 | 1415 | 2,3 | 1.12 | 2,8 | 0,14 | 0,05 | 12,5 |
| α-SiC | а=0,308 с=15.12 | 3,22 | 2205 | - | 3.02 |  | 0.033 | 0,06 | 10,0 |
| GaN | а=0,319 с=0.518 | 6,11 | 1700 | 5,7 | 3,40 | 3,9 | 0,03 | - | 12,2 |
| AlP | 0,546 | 2,37 | 2000 | 4,2 | 2,45 | 2,6 | 0,008 | 0,003 | 9,8 |
| GaP | 0,545 | 4,07 | 1467 | 4,7 | 2,26 | 4,7 | 0,019 | 0,012 | 11,1 |
| InP | 0,587 | 4,78 | 1070 | 4,6 | 1,35 | 2,8 | 0,46 | 0,015 | 12,4 |
| AlAs | 0,566 | 3,60 | 1770 | 3,5 | 2,16 | 4,0 | 0,028 | -10,1 |  |
| GaAs | 0.565 | 5,32 | 1238 | 5,4 | 1,43 | 4,0 | 0,95 | 0,045 | 13,1 |
| InAs | 0,606 | 5,67 | 942 | 4,7 | 0,36 | 3,5 | 3,3 | 0,046 | 14.6 |
| AlSb | 0,614 | 4.28 | 1060 | 4,2 | 1,58 | 3.5 | 0,02 | 0,055 | 14,4 |
| GaSb | 0,610 | 5,65 | 710 | 6,1 | 0,72 | 3,6 | 0,4 | 0,14 | 15,7 |
| InSb | 0.648 | 5.78 | 525 | 4,9 | 0,18 | 3,0 | 7,8 | 0,075 | 17,7 |
| ZnS | 0,541 | 4.09 | 1020* | - | 3,67 | 5.3 | - | - | 5,2 |
| CdS | а=0,413 с=0,675 | 4,82 | 1750 | 5.7 | 2,53 | 4,9 | 0,034 | 0,011 | 5,4 |
| ZnSe | 0,566 | 5.42 | 1520 | 1,9 | 2,73 | 7,2 | 0,026 | 0,0015 | 9,2 |
| CdSe | а=0,430 с=0,701 | 5,81 | 1264 | - | 1,85 | 4,1 | 0,072 | 0,0075 | 10,0 |
| ZnTe | 0,610 | 6,34 | 1239 | 8,3 | 2,23 | - | 0,053 | 0,003 | 10,4 |
| CdTe | 0,648 | 5,86 | 1041 | 4,0 | 1,51 | 4,1 | 0,12 | 0,006 | 10,2 |
| HgTe | 0,646 | 8,09 | 670 | 4,8 | 0,08 | - | 2,5 | 0,02 | - |
| PbS | 0,594 | 7,61 | 1114 | - | 0,39 | 3,3 | 0,06 | 0,07 | 17,0 |
| PbSe | 0,612 | 8,15 | 1076 | - | 0,27 | 4,0 | 0,12 | 0,10 | - |
| PbTe | 0,646 | 8,16 | 917 | - | 0,32 | 4,3 | 0,08 | 0,09 | 30,0 |

Приложение 3. Параметры диэлектрических материалов

| Диэлектрик | Удельное объемное сопротивление, Ом∙м | Относительная диэлектрическая проницаемость | Температурный коэффициент диэлектрической проницаемости, αε∙106, К-1 | Тангенс угла диэлектрических потерь при 1 МГц | Электрическая прочность, МВ/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полиэтилен | 1014-1015 | 2,3-2.4 | -(200-300) | (2-5)∙10-4 | 40-150* |
| Полистирол | 1014-1016 | 2,5-2,6 | -(150-200) | (2-4)∙10-4 | 20-110* |
| Фторпласт-4 | 1014-1016 | 1,9-2,2 | -(150-300) | (2-3)∙10-4 | 40-250* |
| Полипропилен | 1012-1015 | 2.0 | -(200-300) | (3-5)∙10-4 | 30-150* |
| Лавсан | 1014-1015 | 3,1-3.2 | +(400-600) | (3-10)∙10-3 | 20-180* |
| Поликарбонад | 1014-1015 | 3,0 | +(50-100) | (2-60)∙10-3 | 30-150* |
| Полиамид | 1015-1016 | 3.5 | - | (1-2)∙10-3 | 30-200* |
| Поливинилхлорид | 109-1013 | 3.1-3,4 | - | 0,015-0,018 | 35-45 |
| Гетинакс | 108-1010 | 3.0-6,0 | - | 0,04-0,08 | 15-30 |
| Стеклотестолит | 108-1011 | 5.5-6,0 | - | 0,02-0,04 | 15-35 |
| Бакелит | 108-1011 | 4,0 | - | 0,01 | 12-50* |
| Эпоксидные компаунды | 1012-1014 | 3.3-6,0 | - | 0,01 | 20-35 |
| Слюда | 1012-1014 | 6,0-8,0 | +(10-20) | (1-6)∙10-4 | 100-250* |
| Кварцевое стекло | 1016 | 3.8-4,2 | - | (2-3)∙10-4 | 40-400* |
| Щелочные стекла | 1010-1015 | 5-10 | +(30-500) | (5-250)∙10-4 | 40-400* |
| Ситаллы | 108-1012 | 5-10 | - | (1-80)∙10-4 | 25-85 |
| Изоляторный фарфор | 109-1011 | 5-8 | - | 0,02-0,03 | 25-30 |
| Ультрафарфор | 1012-1015 | 7-10 | +(80-140) | (1-10)∙10-4 | 20-45 |
| Алюминоксид | 1014-1015 | 8,5-9,5 | +(100-120) | (1-2)∙10-4 | 25-30 |
| Поликор | 1016 | 9 | +(80-100) | (1-2)∙10-4 | 30-45 |
| Брокерит | 1016 | 6-7 | +(40-80) | (2-5)∙10-4 | 30-45 |
| Диэлектрик | Удельное объемное сопротивление, Ом∙м | Относительная диэлектрическая проницаемость | Температурный коэффициент диэлектрической проницаемости, αε∙106, К-1 | Тангенс угла диэлектрических потерь при 1 МГц | Электрическая прочность, МВ/м |
| Стеатиновая керамика | 1013-1015 | 6-8 | +(70-180) | (6-8)∙10-4 | 25-40 |
| Цельзиановая керамика | 1012-1013 | 6-7 | +(60-70) | (1-2)∙10-4 | 35-45 |
| Рутиловая керамика | 109-1012 | 40-300 | -(80-2200) | (2-10)∙10-4 | 10-30 |
| Сегнетокерамика | 109-1011 | 900-20000 | - | 0,05-0,3 | 4-10 |

Примечание: *Верхние пределы указаны для тонких пленок

Приложение 4. Параметры магнитомягких материалов (при 20°С)

| Магнитный материал | Магнитная проницаемость | Коэрцитивная сила, А/м | Остаточная индукция, Тл | Индукция насыщения, Тл | Температура Кюри,°С | Удельное сопротивление, Ом∙м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | начальная | максимальная |  |  |  |  |  |
| Технически чистое железо | 250-400 | 3500—4500 | 50-100 | 2,0 | 2,18 | 770 | 0,1∙10-6 |
| Электротехническая сталь | 200-600 | 3000-8000 | 10-65 | 0,5-1,9 | 1,95-2.02 | 760-740 | (0,25-0,6)∙10-6 |
| Низконикелевые пермаллои | 1500-4000 | 15000-60000 | 5-32 | 0,3-0,5 | 1,0-1,6 | 400-500 | (0,45-0,9)∙10-6 |
| Высоконикелевые пермаллои | 7000=100000 | 50000-300000 | 0,65-5 | 0,5-0.7 | 0,65-1,05 | 400-600 | (0,16-0,85)∙10-6 |
| Супепермаллой | 10000 | 1500000 | 0,3 | - | 0,8 | 400 | 0,6∙10-6 |
| НЧ феррит марки: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20000НМ | 15000 | 35000 | 0.24 | 0,11 | 0,35* | 110 | 0,001 |
| 6000НМ | 4800-8000 | 10000 | 8 | 0,11 | 0,35* | 130 | 0,1 |
| 2000НМ | 1500-2300 | 3500 | 24 | 0,13 | 0,38* | 200 | 0.5 |
| 2000НН | 1800-2400 | 6000 | 8 | 0,10 | 0,25* | 70 | 10 |
| 600НН | 500-800 | 1500 | 40 | 0,12 | 0,28* | 110 | 100 |
| 400НН | 320-500 | 600 | 56 | 0,13 | 0,26* | 120 | 1000 |
| ВЧ феррит марки: |  |  |  |  |  |  |  |
| 100ВЧ | 80-120 | 280 | 300 | 0,15 | - | 400 | 105 |
| 20ВЧ | 16-24 | 45 | 1000 | 0,1 | - | 450 | 106 |
| Магнитодиэлектрики на основе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Альсифера | 20-90 | - | 400-500 | 0.02-0,05 | - | - | (1-10)∙10-4 |
| Молибденового пермаллоя | 60-250 | - | 100 | 0,007-0.02 | - | - | - |

Примечание:*При Н=800А/м

Приложение 5.Варианты заданий контрольной работы, соответствующие двум последним цифрам студенческого билета или цифрам пароля

|  | 3.1 Проводники | 3.2 Полупроводники | 3.3 Диэлектрики | 3.4 Магнитные материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № варианта | Задание 1 | Задание 2 | Задание 3 | Задание 4 | Задние 5 | Задние 6 | Задние 7 | Задние 8 | Задние 9 | Задние 10 |
| 01 | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 3.1 | 3.8 | 3.15 | 3.22 | 4.1 | 4.6 |
| 02 | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 2.8 | 3.1 | 3.9 | 3.15 | 3.23 | 4.1 | 4.7 |
| 03 | 1.1 | 1.7 | 2.1 | 2.9 | 3.1 | 3.10 | 3.15 | 3.24 | 4.1 | 4.8 |
| 04 | 1.1 | 1.8 | 2.1 | 2.10 | 3.1 | 3.11 | 3.15 | 3.25 | 4.1 | 4.9 |
| 05 | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 2.11 | 3.1 | 3.12 | 3.15 | 3.26 | 4.1 | 4.10 |
| 06 | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 2.12 | 3.1 | 3.13 | 3.15 | 3.27 | 4.2 | 4.6 |
| 07 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.14 | 3.15 | 3.28 | 4.2 | 4.7 |
| 08 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 3.2 | 3.8 | 3.16 | 3.22 | 4.2 | 4.8 |
| 09 | 1.3 | 1.5 | 2.2 | 2.9 | 3.2 | 3.9 | 3.16 | 3.23 | 4.2 | 4.9 |
| 10 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | 2.10 | 3.2 | 3.10 | 3.16 | 3.24 | 4.2 | 4.10 |
| 11 | 1.3 | 1.7 | 2.2 | 2.11 | 3.2 | 3.11 | 3.16 | 3.25 | 4.3 | 4.6 |
| 12 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.12 | 3.2 | 3.12 | 3.16 | 3.26 | 4.3 | 4.7 |
| 13 | 1.4 | 1.5 | 2.3 | 2.7 | 3.2 | 3.13 | 3.16 | 3.27 | 4.3 | 4.8 |
| 14 | 1.4 | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.14 | 3.16 | 3.28 | 4.3 | 4.9 |
| 15 | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 3.17 | 3.22 | 4.3 | 4.10 |
| 16 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.10 | 3.3 | 3.9 | 3.17 | 3.23 | 4.4 | 4.6 |
| 17 | 1.1 | 1.2 | 2.3 | 2.11 | 3.3 | 3.10 | 3.17 | 3.24 | 4.4 | 4.7 |
| 18 | 1.1 | 1.3 | 2.3 | 2.12 | 3.3 | 3.11 | 3.17 | 3.25 | 4.4 | 4.8 |
| 19 | 1.1 | 1.4 | 2.4 | 2.7 | 3.3 | 3.12 | 3.17 | 3.26 | 4.4 | 4.9 |
| 20 | 1.2 | 1.3 | 2.4 | 2.8 | 3.3 | 3.13 | 3.17 | 3.27 | 4.4 | 4.10 |
| 21 | 1.2 | 1.4 | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 3.14 | 3.17 | 3.28 | 4.5 | 4.6 |
| 22 | 1.3 | 1.4 | 2.4 | 2.10 | 3.4 | 3.8 | 3.18 | 3.22 | 4.5 | 4.7 |
| 23 | 1.1 | 1.5 | 2.4 | 2.11 | 3.4 | 3.9 | 3.18 | 3.23 | 4.5 | 4.8 |
| 24 | 1.1 | 1.6 | 2.4 | 2.12 | 3.4 | 3.10 | 3.18 | 3.24 | 4.5 | 4.9 |
| 25 | 1.1 | 1.7 | 2.5 | 2.7 | 3.4 | 3.11 | 3.18 | 3.25 | 4.5 | 4.10 |
| 26 | 1.1 | 1.8 | 2.5 | 2.8 | 3.4 | 3.12 | 3.18 | 3.26 | 4.1 | 4.2 |
| 27 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 3.4 | 3.13 | 3.18 | 3.27 | 4.1 | 4.3 |
| 28 | 1.2 | 1.6 | 2.5 | 2.10 | 3.4 | 3.14 | 3.18 | 3.28 | 4.1 | 4.4 |
| 29 | 1.2 | 1.7 | 2.5 | 2.11 | 3.5 | 3.8 | 3.19 | 3.22 | 4.1 | 4.5 |
| 30 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 2.12 | 3.5 | 3.9 | 3.19 | 3.23 | 4.2 | 4.3 |
| 31 | 1.3 | 1.5 | 2.6 | 2.7 | 3.5 | 3.10 | 3.19 | 3.24 | 4.2 | 4.4 |
| 32 | 1.3 | 1.6 | 2.6 | 2.8 | 3.5 | 3.11 | 3.19 | 3.25 | 4.2 | 4.5 |
| 33 | 1.3 | 1.7 | 2.6 | 2.9 | 3.5 | 3.12 | 3.19 | 3.26 | 4.3 | 4.4 |
| 34 | 1.3 | 1.8 | 2.6 | 2.10 | 3.5 | 3.13 | 3.19 | 3.27 | 4.3 | 4.5 |
| 35 | 1.4 | 1.5 | 2.6 | 2.11 | 3.5 | 3.14 | 3.19 | 3.28 | 4.4 | 4.5 |
| 36 | 1.4 | 1.6 | 2.6 | 2.12 | 3.6 | 3.8 | 3.20 | 3.22 | 4.1 | 4.6 |
| 37 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 3.6 | 3.9 | 3.20 | 3.23 | 4.1 | 4.7 |
| 38 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 3.6 | 3.10 | 3.20 | 3.24 | 4.1 | 4.8 |
| 39 | 1.1 | 1.2 | 2.1 | 2.4 | 3.6 | 3.11 | 3.20 | 3.25 | 4.1 | 4.9 |
| 40 | 1.1 | 1.3 | 2.1 | 2.5 | 3.6 | 3.12 | 3.20 | 3.26 | 4.1 | 4.10 |
| 41 | 1.1 | 1.4 | 2.1 | 2.6 | 3.6 | 3.13 | 3.20 | 3.27 | 4.2 | 4.6 |
| 42 | 1.2 | 1.3 | 2.2 | 2.3 | 3.6 | 3.14 | 3.20 | 3.28 | 4.2 | 4.7 |
| 43 | 1.2 | 1.4 | 2.3 | 2.4 | 3.7 | 3.8 | 3.21 | 3.22 | 4.2 | 4.8 |
| 44 | 1.3 | 1.4 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 3.9 | 3.21 | 3.23 | 4.2 | 4.9 |
| 45 | 1.1 | 1.5 | 2.3 | 2.6 | 3.7 | 3.10 | 3.21 | 3.24 | 4.2 | 4.10 |
| 46 | 1.1 | 1.6 | 2.4 | 2.5 | 3.7 | 3.11 | 3.21 | 3.25 | 4.3 | 4.6 |
| 47 | 1.1 | 1.7 | 2.4 | 2.6 | 3.7 | 3.12 | 3.21 | 3.26 | 4.3 | 4.7 |
| 48 | 1.1 | 1.8 | 2.5 | 2.6 | 3.7 | 3.13 | 3.21 | 3.27 | 4.3 | 4.8 |
| 49 | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 3.7 | 3.14 | 3.21 | 3.28 | 4.3 | 4.9 |
| 50 | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 3.15 | 3.16 | 4.3 | 4.10 |
| 51 | 1.2 | 1.7 | 2.1 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.15 | 3.17 | 4.4 | 4.6 |
| 52 | 1.2 | 1.8 | 2.1 | 2.10 | 3.1 | 3.4 | 3.15 | 3.18 | 4.4 | 4.7 |
| 53 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.11 | 3.1 | 3.5 | 3.15 | 3.19 | 4.4 | 4.8 |
| 54 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 2.12 | 3.1 | 3.6 | 3.15 | 3.20 | 4.4 | 4.9 |
| 55 | 1.3 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.7 | 3.15 | 3.21 | 4.4 | 4.10 |
| 56 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 3.16 | 3.17 | 4.5 | 4.6 |
| 57 | 1.4 | 1.5 | 2.2 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.16 | 3.18 | 4.5 | 4.7 |
| 58 | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 2.10 | 3.2 | 3.5 | 3.16 | 3.19 | 4.5 | 4.8 |
| 59 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 2.11 | 3.2 | 3.6 | 3.16 | 3.20 | 4.5 | 4.9 |
| 60 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.12 | 3.2 | 3.7 | 3.16 | 3.21 | 4.5 | 4.10 |
| 61 | 1.1 | 1.2 | 2.3 | 2.7 | 3.3 | 3.4 | 3.17 | 3.18 | 4.1 | 4.2 |
| 62 | 1.1 | 1.3 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.5 | 3.17 | 3.19 | 4.1 | 4.3 |
| 63 | 1.1 | 1.4 | 2.3 | 2.9 | 3.3 | 3.6 | 3.17 | 3.20 | 4.1 | 4.4 |
| 64 | 1.2 | 1.3 | 2.3 | 2.10 | 3.3 | 3.7 | 3.17 | 3.21 | 4.1 | 4.5 |
| 65 | 1.2 | 1.4 | 2.3 | 2.11 | 3.4 | 3.5 | 3.18 | 3.19 | 4.2 | 4.3 |
| 66 | 1.3 | 1.4 | 2.3 | 2.12 | 3.4 | 3.6 | 3.18 | 3.20 | 4.2 | 4.4 |
| 67 | 1.1 | 1.5 | 2.4 | 2.7 | 3.4 | 3.7 | 3.18 | 3.21 | 4.2 | 4.5 |
| 68 | 1.1 | 1.6 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 3.6 | 3.19 | 3.20 | 4.3 | 4.4 |
| 69 | 1.1 | 1.7 | 2.4 | 2.9 | 3.5 | 3.7 | 3.19 | 3.21 | 4.3 | 4.5 |
| 70 | 1.1 | 1.8 | 2.4 | 2.10 | 3.6 | 3.7 | 3.20 | 3.21 | 4.4 | 4.5 |
| 72 | 1.2 | 1.5 | 2.4 | 2.11 | 3.1 | 3.8 | 3.17 | 3.22 | 4.1 | 4.6 |
| 73 | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 2.12 | 3.1 | 3.9 | 3.17 | 3.23 | 4.1 | 4.7 |
| 74 | 1.2 | 1.7 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 3.10 | 3.17 | 3.24 | 4.1 | 4.8 |
| 75 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.11 | 3.17 | 3.25 | 4.1 | 4.9 |
| 76 | 1.3 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 3.12 | 3.17 | 3.26 | 4.1 | 4.10 |
| 77 | 1.3 | 1.6 | 2.5 | 2.10 | 3.1 | 3.13 | 3.17 | 3.27 | 4.2 | 4.6 |
| 78 | 1.3 | 1.7 | 2.5 | 2.11 | 3.1 | 3.14 | 3.17 | 3.28 | 4.2 | 4.7 |
| 79 | 1.3 | 1.8 | 2.5 | 2.12 | 3.2 | 3.8 | 3.18 | 3.22 | 4.2 | 4.8 |
| 80 | 1.4 | 1.5 | 2.6 | 2.7 | 3.2 | 3.9 | 3.18 | 3.23 | 4.2 | 4.9 |
| 81 | 1.4 | 1.6 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 3.10 | 3.18 | 3.24 | 4.2 | 4.10 |
| 82 | 1.4 | 1.7 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.11 | 3.18 | 3.25 | 4.3 | 4.6 |
| 83 | 1.4 | 1.8 | 2.6 | 2.10 | 3.2 | 3.12 | 3.18 | 3.26 | 4.3 | 4.7 |
| 84 | 1.1 | 1.2 | 2.6 | 2.11 | 3.2 | 3.13 | 3.18 | 3.27 | 4.3 | 4.8 |
| 85 | 1.1 | 1.3 | 2.6 | 2.12 | 3.2 | 3.14 | 3.18 | 3.28 | 4.3 | 4.9 |
| 86 | 1.1 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 3.3 | 3.8 | 3.19 | 3.22 | 4.3 | 4.10 |
| 87 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.3 | 3.3 | 3.9 | 3.19 | 3.23 | 4.4 | 4.6 |
| 88 | 1.2 | 1.4 | 2.1 | 2.4 | 3.3 | 3.10 | 3.19 | 3.24 | 4.4 | 4.7 |
| 89 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.5 | 3.3 | 3.11 | 3.19 | 3.25 | 4.4 | 4.8 |
| 90 | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 2.6 | 3.3 | 3.12 | 3.19 | 3.26 | 4.4 | 4.9 |
| 91 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 3.3 | 3.13 | 3.19 | 3.27 | 4.4 | 4.10 |
| 92 | 1.1 | 1.7 | 2.3 | 2.4 | 3.3 | 3.14 | 3.19 | 3.28 | 4.5 | 4.6 |
| 93 | 1.1 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 3.4 | 3.8 | 3.20 | 3.22 | 4.5 | 4.7 |
| 94 | 1.2 | 1.5 | 2.3 | 2.6 | 3.4 | 3.9 | 3.20 | 3.23 | 4.5 | 4.8 |
| 95 | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 2.5 | 3.4 | 3.10 | 3.20 | 3.24 | 4.5 | 4.9 |
| 96 | 1.2 | 1.7 | 2.4 | 2.6 | 3.4 | 3.11 | 3.20 | 3.25 | 4.5 | 4.10 |
| 97 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 2.6 | 3.4 | 3.12 | 3.20 | 3.26 | 4.1 | 4.2 |
| 98 | 1.3 | 1.5 | 2.2 | 2.7 | 3.4 | 3.13 | 3.20 | 3.27 | 4.1 | 4.3 |
| 99 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 3.4 | 3.14 | 3.20 | 3.28 | 4.1 | 4.4 |

Наталья Евгеньевна Фадеева

Материалы электронных средств

Контрольные задания и методические

указания к их выполнению

Редактор:

Корректор:

Подписано в печать                           ,

формат бумаги 62х84/16, отпечатано на ризографе, шрифт №10,

изд. л.       ,заказ №           , тираж            . СибГУТИ

630102, Новосибирск, ул. Кирова, 86.