##### Вольт-амперные характеристики полупроводникового диода

Цель работы

I. Расчет и построение вольт-амперных характеристик (ВАХ) полупроводникового диода при различных электрофизических   параметрах идеального p-n перехода.

II. Расчет и построение ВАХ полупроводникового диода при учете сопротивления базы.

Исходные представления и расчетные соотношения:

ВАХ идеального электронно-дырочного перехода определяется зависимостью тока от напряжения I U при прямом и обратном смещении перехода. При прямом смещении уменьшается высота потенциального барьера на границе перехода и ток через переход обусловлен диффузией (инжекцией) основных носителей заряда. В этой части ВАХ ток значительно возрастает с увеличением напряжения. При обратном включении напряжения возрастает величина потенциального барьера и увеличивается поле в переходе, при этом ток определяется дрейфом (экстракцией) неосновных носителей заряда. Обратный ток существенно меньше прямого тока, поскольку этот ток обусловлен неосновными носителями заряда с малой концентрацией, зависящей от температуры и ширины запрещенной зоны.

При выводе зависимости тока от напряжения в идеальном p-n переходе рассматривают плоскопараллельный переход с бесконечной протяженностью (отсутствуют краевые эффекты), считается, что поле сосредоточено в p-n переходе, при этом пренебрегают падением напряжения в объеме p- и  n- областей. Пренебрегают токами утечки и процессами генерации и рекомбинации носителей заряда в области перехода, не учитываются процессы, приводящие к пробоям обратно смещенного перехода.

При принятых допущениях ВАХ p-n перехода можно представить в виде зависимости:     I = I0expqUkT − 1,       (1.1)

в которой I0- обратный (тепловой) ток, зависящий от площади перехода Sпер, ширины p- и  n областей Wpи Wn, степени легирования материала (pn0 и np0) и параметров полупроводника (Dp,Dn, Lp и Ln). При ширине областей Wp>>Ln, Wn>>Lp величина обратного тока определяется соотношением:

I0= qSперDppn0Lp +Dnnp0Ln,      (1.2)

в котором pn0 и np0 - концентрации неосновных носителей в p- и n областях в равновесном состоянии перехода,

pn0 =ni2ND,     np0 =ni2NA,      (1.3)

n i - концентрация носителей в собственном полупроводнике, ND и NA - концентрации донорной и акцепторной примесей, Ln и Lp - диффузионные длины электронов и дырок, Dn и Dp - коэффициенты диффузии электронов и дырок. Величину теплового потенциала в формуле (1.1)  ϕT = kT/q (q = 1,6× 10−19 Кл – заряд электрона) можно определять по приближенной формуле ϕT ≈ T/11600 В, в которой температура T выражена в К. При расчетах принимается значение T = 300 K.

Дифференциальное сопротивление p-n перехода определяется соотношением:                      Rдиф = dUdI = ϕTI+I0,      (1.4)

зависящим от величины тока на вольтамперной характеристике. При этом Rдиф достигает больших значений при стремлении обратного тока перехода к предельной величине I0.

Представленные расчетные соотношения получены в пренебрежении объемным сопротивлением базы Rб, которое в реальных переходах изменяется в широких пределах от единиц до сотен Ом. В этих условиях внешнее напряжение распределяется между обедненным слоем и областью базы и зависимость тока от напряжения I U следует представлять в виде:

I = I0expU−IRбϕT − 1.        (1.5)

При проведении расчетов целесообразно пользоваться зависимостью

U = ϕT lnII0 + 1 + I Rб        (1.6)

для полученных по формуле (1.1) значений тока в идеальном  p – n -переходе. Для определения дифференциального сопротивления реального перехода следует использовать соотношение

Rдиф= ϕT/I+ Rб.              (1.7)

При малых токах падение напряжение в базовой области можно не учитывать. Однако с ростом тока, когда I >> ϕT/Rб, эта величина существенно превышает падение напряжения на переходе и на вольтамперной характеристике ВАХ перехода выделяется линейный участок, на котором Rдиф≈ Rб.

Порядок проведения расчетов

I. Для каждого из вариантов работы задаются параметры диодной структуры, необходимые для проведения расчетов (см. табл.1.1 и 1.2):

 полупроводниковый материал – германий, кремний и арсенид галлия;

 диффузионные длины электронов и дырок Ln и Lp в см;

 концентрации доноров и акцепторов ND и NA в см-2 ;

 площадь перехода Sпер в cм2 ;

 сопротивление базы Rб в Ом;

 максимальная рассеиваемая мощность в базе диода Pмакс, позволяющая определить предельную величину прямого тока при расчетах вольтамперной характеристики Iмакс = Pмакс/Rб1/2 и соответственно предельное значение прямого напряжения.

Таблица 1.1. Электрофизические параметры  полупроводников, используемых в диодных структурах

| Параметр полупроводниковой структуры | Полупроводник |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ge | Si | GaAs |
| Плотность атомов N, см-3 | 4,421022 | 4,991022 | 2,211022 |
| Диэлектрическая проницаемость ε, отн. ед. | 16 | 12 | 10,9 |
| Ширина запрещенной зоны ΔΕ, эВ | 0,67 – 0,72 | 1,12 | 1,43 |
| Собственные концентрации электронов и дырок при T =300 К ni и pi, см-3 | 2,51013 | 21010 | 8106 |
| Коэффициент диффузии электронов Dn, см2/с | 90 | 38 | 220 |
| Коэффициент диффузии дырок Dp, см2/с | 45 | 13 | 11,2 |
| Подвижность электронов μn, см2/c В | 3800 | 1300 | 8500 |
| Подвижность дырок μp, см2/c В | 1800 | 500 | 400 |
| Время жизни неосновных носителей заряда τ, с | 10-3 | 2,510-3 | 10-8 |

II. По формуле (1.2) для заданных параметров диодной структуры определяют величину обратного тока I0.

III. По формулам (1.1) и (1.4) производится расчет ВАХ идеального перехода и зависимость дифференциального сопротивления Rдиф от напряжения по вычисленным значениям тока I U. Результаты расчетов должны быть представлены в виде графических зависимостей тока от напряжения. При вычисленном значении Iмакс выбирается не более 10 точек на прямой ветви ВАХ диода; максимальное значение обратного напряжения 5 В при расчетах через каждые 0,5 В.

IV. При учете сопротивления базы Rб реального перехода для расчета вольтамперной характеристики  и дифференциального сопротивления по формулам (1.6) и (1.7) в качестве независимых переменных используются значения тока I, полученные в п.III. При этом результаты расчетов должны быть также представлены графически в виде зависимостей вычисленных значений I и Rдиф от напряжения.

V. По результатам расчетов необходимо составить заключение о влиянии параметров полупроводникового материала и объемного сопротивления базы на свойства диода.

Общее количество расчетных графических зависимостей составляет 12 для полупроводниковых материалов Si, Ge, GaAs (при идеальном и реальном переходах, включая вольтамперные характеристики и зависимости дифференциального сопротивления от напряжения).

Таблица 1.2. Исходные данные для проведения расчетов

| № варианта | Lp, Ln, |  | NA, 1016 см-3 | ND, 1014 см-3 | Rб, Ом | Sпер, 10-4 см2 | Pмакс, 10-3 Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ##### Si; Ge 10-2 cм | ##### GaAs 10-4 cм |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,4 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 10 | 1,0 | 10,0 |
| 2 | 0,45 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 15,0 | 2,0 | 20,0 |
| 3 | 0,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 20,0 | 3,0 | 30,0 |
| 4 | 0,55 | 2,5 | 3,5 | 5.0 | 25,0 | 4,0 | 40,0 |
| 5 | 0,6 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 30,0 | 5,0 | 50,0 |
| 6 | 0,65 | 3,5 | 4,5 | 7,0 | 35,0 | 6,0 | 70,0 |
| 7 | 0,7 | 4,0 | 5,0 | 8,0 | 40,0 | 7,0 | 100,0 |
| 8 | 0,75 | 4,5 | 6,5 | 9,0 | 42,0 | 8,0 | 150,0 |
| 9 | 0,8 | 5,0 | 7,0 | 10,0 | 45,0 | 9,0 | 200,0 |
| 10 | 0,85 | 5,5 | 7,5 | 20,0 | 47,0 | 10,0 | 250,0 |
| 11 | 0,9 | 6,0 | 8,0 | 30,0 | 50,0 | 20,0 | 300,0 |
| 12 | 0,95 | 6,5 | 8,5 | 40,0 | 52,0 | 40,0 | 400,0 |
| 13 | 1,0 | 7,0 | 9,0 | 50,0 | 55,0 | 50,0 | 500,0 |
| 14 | 1,02 | 7,5 | 9,5 | 60,0 | 57,0 | 60,0 | 700,0 |
| 15 | 1,05 | 8,0 | 10,0 | 70,0 | 60,0 | 80,0 | 1000,0 |
| 16 | 0,65 | 3,5 | 4,5 | 15 | 15 | 8,5 | 550 |
| 17 | 0,7 | 4,0 | 5,0 | 8 | 20 | 9,0 | 600 |
| 18 | 0,75 | 4,5 | 5,5 | 9 | 25 | 9,5 | 650 |
| 19 | 0,8 | 5,0 | 6,0 | 10 | 30 | 10,0 | 700 |
| 20 | 0,85 | 5,5 | 6,5 | 15 | 35 | 10,5 | 750 |
| 21 | 0,9 | 6,0 | 7,0 | 20 | 40 | 11,0 | 800 |
| 22 | 0,95 | 6,5 | 7,5 | 30 | 45 | 11,5 | 850 |
| 23 | 1,0 | 7,0 | 8,0 | 40 | 50 | 12,0 | 900 |
| 24 | 0,55 | 2,5 | 3,5 | 15 | 55 | 12,5 | 950 |
| 25 | 0,6 | 3,0 | 4,0 | 10 | 60 | 13,0 | 1000 |

Контрольные вопросы

- Объяснить механизмы формирования тока через p-n – переход.

- При каких допущениях получено соотношение (1.1), описывающие ВАХ  полупроводникового диода.

- Какими факторами ограничивается ток прямо смещенного перехода.

- К чему приводит увеличение мощности, выделяемой в полупроводниковой структуре, в высоковольтной области ВАХ.

- Указать основные отличия реального полупроводникового диода от идеального.

Рекомендуемая литература

1. Аваев Н.А., Шишкин Г.Г. Электронные приборы. Учебник для вузов. Под ред. Г.Г. Шишкина.  М.: Издательство МАИ. 1996. 544 с.

2. Морозова И.Г.  Физика электронных приборов: Учебник для вузов. – М.: Атомиздат. 1980. 392 с.

3. Шалимова К.В. Физика полупроводников. Учебник для вузов. – М.: Энергоатомиздат. 1985. 392 с.